#### Приложение 1.4

к ОПОП-П по специальности

22.02.11 Обработка металлов в

металлургическом производстве

## ПРОГРАММА

## ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Освоение профессии рабочих 13225 Кузнец на молотах и прессах

Дополнительный профессиональный блок (ПАО «Уральская кукзница»)

профиль обучения: технологический

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 18 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Освоение профессии рабочих 13225 Кузнец на молотах и прессах»

  - Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ.04 Освоение профессии рабочих 13225 Кузнец на молотах и прессах входит в профессиональный цикл дополнительного профессионального блока (ПАО «Уральская кузница») ОПОП-П по специальности 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве в части освоения вида деятельности (ВД): Освоение профессии рабочих 13225 Кузнец на молотах

  - Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности Освоение профессии рабочих 13225 Кузнец на молотах и прессах и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции (таблица 1,2) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве.

Таблица 1 – Общие компетенции

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 КК 02 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 КК 05 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 КК 03 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

Таблица 2 – Профессиональные компетенции

| Код и наименование профессиональной компетенции | Показатели освоения профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять технологические операции по ковке и штамповке поковок на молотах и прессах в соответствии с технической документацией | Практический опыт: Выполнение операций ковки и штамповки заготовок и поковок на молотах и прессах |
|  | Умения: - читать чертежи и технологическую документацию на поковки; - подготавливать инструмент и оснастку для работы; - осуществлять нагрев металла и контролировать температуру; - выполнять ковку и штамповку в соответствии с заданием; - контролировать качество готовых изделий. Знания: - устройство и принцип работы кузнечно-прессового оборудования (молотов, прессов); - правила технической эксплуатации оборудования; - технологические процессы ковки и штамповки различных металлов. |
| ПК 4.2. Обеспечивать безопасные условия труда и соблюдать требования охраны труда при выполнении кузнечных работ | Практический опыт: Организация рабочего места с учетом требований безопасности |
|  | Умения: - применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) - пользоваться безопасным инструментом и приспособлениями - оказывать первую помощь при несчастных случаях |
|  | Знания: - требования охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности при работе на кузнечном оборудовании; - правила оказания первой помощи. |
| ПК 4.3. Контролировать качество выпускаемой продукции (поковок) в соответствии с техническими условиями и стандартами | Практический опыт: Проведение визуального и измерительного контроля качества поковок |
|  | Умения: - пользоваться контрольно-измерительными приборами (штангенциркуль, микрометр, шаблоны); - выявлять дефекты поковок (трещины, недоштамповка, смещение). |
|  | Знания: - технические условия (ТУ) и государственные стандарты (ГОСТ) на поковки; - виды дефектов, возникающих при ковке и штамповке, и способы их предотвращения. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объём времени на освоение программы профессионального модуля и виды учебной работы

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всег о | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Консультации | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 | МДК.04.01 Технология ковки и штамповки | 152 | 78 | 140 | 78 | - | 2 | 6 | 6 |  |  |
|  | МДК.04.02 Цифровая культура в металлургическом производстве | 34 | 12 | 34 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 324 | 324 |  |  |  |  |  |  | 324 |  |
|  | Производственная практика | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  | 18 |  |  |  | 10 | 8 |  |  |
|  | Всего: | 708 | 594 | 192 | 90 |  | 2 | 16 | 14 | 324 | 180 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| МДК 04.01 Технология ковки и штамповки |  |  | 60/78/2 |  |
| Тема 1.1 Введение. Основы теории обработки металлов давлением (ОМД) |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 1- Сущность процессов ОМД. Классификация процессов ковки и штамповки. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 2- Напряжения и деформации. Пластичность и сопротивление деформации. | 2 |  |
|  |  | 3- Влияние температуры на свойства металла. Горячая, холодная и теплая обработка. | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.2 Материалы для ковки и штамповки |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 4- Стали для ковки: углеродистые и легированные | 2 |  |
|  |  | 5- Цветные металлы и сплавы (медь, алюминий, титан) | 2 |  |
|  |  | 6- Подготовка металла к обработке: резка, зачистка, контроль качества заготовок | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.3 Нагрев металла перед обработкой |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 7- Влияние нагрева на структуру и свойства стали | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 8- Типы нагревательных устройств: пламенные, электрические печи, индукционный нагрев. | 2 |  |
|  |  | 9- Температурные режимы нагрева и контроль температуры | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  |  | 10-Лабораторное занятие № 1. Определение температуры нагрева заготовок по цветам каления | 2 |  |
|  |  | 11-Лабораторное занятие № 2. Изучение микроструктуры стали до и после горячей деформации | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.4 Инструмент и оборудование для свободной ковки |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 12-Основной инструмент: бойки, топоры, прошивни, оправки | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 13-Молоты: пневматические, паровоздушные, механические, гидравлические, паровоздушные. Назначение молотов, отличительные особенности Требования безопасности при работе на молотах. Гидравлические, горячештамповочные кривошипные прессы, винтовые, обрезные прессы, горизонтально-ковочные машины: виды, конструкция, назначение, режимы работы | 2 |  |
|  |  | 14-Вспомогательный инструмент и приспособления | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |  |
|  |  | 15-Практическое занятие № 3. Вводный инструктаж по технике безопасности в кузнечно-штамповочном цехе. Знакомство с оборудованием цеха | 2 |  |
|  |  | 16-Практическое занятие № 4. Изучение конструкции пневматического молота и правил его эксплуатации | 2 |  |
|  |  | 17- Практическое занятие № 5. Изучение конструкции и работы винтовых прессов, анализ возможных неисправностей | 2 |  |
|  |  | 18- Практическое занятие № 6. Изучение конструкции и работы гидравлических прессов, анализ возможных неисправностей | 2 |  |
|  |  | 19- Практическое занятие № 7. Изучение конструкции и работы гидравлических прессов, анализ возможных неисправностей | 2 |  |
|  |  | 20-Практическое занятие № 8. Изучение конструкции и работы обрезных и чеканочных прессов, анализ возможных неисправностей | 2 |  |
|  |  | 21-Практическое занятие № 9. Изучение конструкции и работы КГШП, анализ возможных неисправностей | 2 |  |
|  |  | 22- Практическое занятие № 10. Изучение конструкции и работы ГКМ, анализ возможных неисправностей | 2 |  |
|  |  | 23-Практическое занятие № 11. Описание операций обслуживание (ежедневного, еженедельного) кузнечного-штамповочного оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.5 Технологические операции свободной ковки |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 24- Разделительные операции: рубка, осадка, высадка | 2 |  |
|  |  | 25- Протяжные операции: вытяжка, раскатка, разгонка | 2 |  |
|  |  | 26- Прошивка и пробивка отверстий. Гибка и скручивание. | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |
|  |  | 27-Практическое занятие № 12. Подготовка оборудования к работе. Проверка исправности инструмента. | 2 |  |
|  |  | 28-Практическое занятие № 13. Осадка заготовки | 2 |  |
|  |  | 29-Практическое занятие № 14. Протяжка заготовки. Определение коэффициента укова. | 2 |  |
|  |  | 30- Практическое занятие № 15. Прошивка отверстия в заготовке | 2 |  |
|  |  | 31-Практическое занятие № 16. Гибка заготовки | 2 |  |
|  |  | 32-Практическое занятие № 17. Рубка заготовки на части | 2 |  |
|  |  | 33- Практическое занятие № 18. Изготовление поковки простой детали (например, ступенчатый валик) методом свободной ковки | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.6 Проектирование поковок, полученных свободной ковкой |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 34- Анализ чертежа детали и выбор заготовки | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 35- Разработка чертежа поковки с учетом припусков и напусков | 2 |  |
|  |  | 36- Определение массы заготовки и нормы расхода металла | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  |  | 37- Практическое занятие № 19. Проектирование чертежа поковки по чертежу готовой детали | 2 |  |
|  |  | 38-Практическое занятие № 20. Расчет нормы расхода металла на изготовление поковки и определение КИМ | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.7 Горячая объемная штамповка (ГОШ) |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 39-Сущность процесса ГОШ. Преимущества перед свободной ковкой. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 40-Классификация штампов: открытые и закрытые (горячая высадка) | 2 |  |
|  |  | 41- Оборудование для ГОШ: кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП), горизонтально-ковочные машины (ГКМ) | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |
|  |  | 42-Практическое занятие № 21. Определение вида, количества и последовательности операций при изготовлении штамповки на молоте | 2 |  |
|  |  | 43-Практическое занятие № 22. Определение массы падающих частей штамповочного молота | 2 |  |
|  |  | 44-Практическое занятие № 23. Изучение особенностей штамповки поковок в открытом и закрытом штампах | 2 |  |
|  |  | 45- Практическое занятие № 24. Изучение технологических карт и описание технологического процесса при штамповке на молотах | 2 |  |
|  |  | 46-Практическое занятие № 25. Определения необходимого усилия и выбор КГШП | 2 |  |
|  |  | 47-Практическое занятие № 26. Работа с технологическими картами и описание технологического процесса штамповки на горячештамповочном прессе | 2 |  |
|  |  | 48-Практическое занятие № 27. Определение усилия гидравлического пресса для штамповки | 2 |  |
|  |  | 49- Практическое занятие № 28. Работа с технологическими картами и описание технологического процесса при штамповке на гидравлическом прессе | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа | 0 |  |
| Тема 1.8 Холодная листовая штамповка |  | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 50- Сущность процесса холодной штамповки листовых материалов | 2 |  |
|  |  | 51-Разделительные операции: вырубка, пробивка, отрезка, зачистка. | 2 |  |
|  |  | 52-Формообразующие операции: гибка, вытяжка (простая и глубокая), формовка, отбортовка. | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  |  | 53-Практическое занятие № 29. Знакомство с технологией холодной листовой штамповки на кривошипном прессе простого действия. Наблюдение за процессом вырубки/гибки | 2 |  |
|  |  | 54-Практическое занятие № 30. Вырубка детали из листового материала по контуру. Отладка зазора между пуансоном и матрицей | 2 |  |
|  |  | 55-Практическое занятие № 31. Гибка листовой заготовки под заданным углом. Контроль угла гибки. | 2 |  |
|  |  | 56-Практическое занятие № 32. Вытяжка полой детали из плоской заготовки (простая вытяжка) | 2 |  |
|  |  | 57-Практическое занятие № 33. Формовка и отбортовка отверстий в листовой заготовке | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.9 Точность поковок и штамповок. Контроль качества |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 58-Виды дефектов поковок (трещины, плены, недоштамповка) и их причины | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 59-Методы контроля качества: визуальный, измерительный (калибры), неразрушающий (УЗИ) | 2 |  |
|  |  | 60-Термическая обработка поковок: отжиг для снятия напряжений, нормализация | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  |  | 61-Лабораторное занятие № 34. Выявление дефектов поковок (трещины, плены) и анализ причин их возникновения | 2 |  |
|  |  | 62-Лабораторное занятие № 35. Методы неразрушающего контроля качества сварных швов и поковок (визуальный, измерительный) | 2 |  |
|  |  | 63- Лабораторное занятие № 36. Термическая обработка поковок: отжиг для снятия напряжений, нормализация | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа | - |  |
| Тема 1.10 Организация производства и охрана труда |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | 64-Техническая документация: маршрутные карты, операционные карты ковки/штамповки. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | 65-Охрана труда при работе на кузнечно-прессовом оборудовании. Электробезопасность. | 2 |  |
|  |  | 66-Охрана окружающей среды в кузнечном производстве. Утилизация отходов. | 2 |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  |  | 67-Практическое занятие № 37. Работа с технической документацией: чтение маршрутных и операционных карт ковки/штамповки | 2 |  |
|  |  | 68-Практическое занятие № 38. Изучение правил электробезопасности при работе на кузнечно-прессовом оборудовании. | 2 |  |
|  |  | 69-Практическое занятие № 39. Изучение правил пожарной безопасности в цехе и действий при возникновении нештатных ситуаций. | 2 |  |
|  |  | 70-Самостоятельная работа. Самостоятельный поиск и ознакомление с основными законодательными актами и нормативными документами, регламентирующими деятельность в области охраны труда и промышленной безопасности на металлургическом производстве. | 2 |  |
| Консультации |  |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация - экзамен |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  | 152 |  |
| МДК.04.02 Цифровая культура в металлургическом производстве |  |  | 22/12 |  |
| Тема 1.1. Понятие и виды цифровой культуры | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 1.История появления и становления цифровой культуры. Понятие и виды цифровой культуры. Цифровая трансформация. Правила и законы, регулирующие отношения в области цифровой культуры. Концепция цифровых прав. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.2. Понятия и виды информационно- коммуникационных технологий | Содержание |  | 2 |  |
|  | 2. Характеристики информационно-коммуникативных технологий. ИТ-инфраструктура и архитектура организации: компоненты, процессы разработки, методики описания. Классификация ИКТ. Аспекты использования. Понятие и типы интерактивного контента. Конструкторы. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие № 1 Создание электронных каталогов библиотек: технология поиска. Формирование подборки справочной литературы по режимам нагрева металла и выбору кузнечного инструмента из электронных каталогов отраслевых библиотек |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Инструменты для работы в информационно- образовательная среде | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 4. Инструменты для работы в информационно-образовательной среде. Цифровые технологии в бизнес-процессах систем. VPN продукты российских производителей. Управление данными: архитектура и моделирование. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 5. Практическое занятие № 2 Создание Вики-проектов. Разработка корпоративной базы знаний по охране труда и промышленной безопасности при работе на кузнечно-прессовом оборудовании |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Основные этические нормы и правила интернет- коммуникации современного общества | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 6. Сетевой этикет: общие правила поведения. Социализация личности в киберпространстве. Кибербуллинг: понятие,виды, примеры, причины и защита от него. Agile-методология разработки продукта, фреймворки Scram и Kanban. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.5. Цифровое общество. Социальные сети | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 7. Социальные сети как пространство интернет-социализации молодёжи. Социологическое описание цифрового общества. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.6. Цифровой возраст: цифровой разрыв и межпоколенческие отношения | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 8. Конфликт поколений и цифровая среда. Межпоколенческое взаимодействие в освоении Интернета |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.7. Основы информационной безопасности | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 9. Основные понятия теории информационной безопасности. Кибербезопасность. Информационные войны и информационное противоборство. Защита персональных данных: угрозы, средства. Обеспечение с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 10. Практическое занятие № 3 Создание системы защиты персональных данных. Настройка системы разграничения доступа и аутентификации пользователей на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора кузнечно-прессового оборудования. |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Образовательные ресурсы сети Интернет и траектория саморазвития | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 11. Цифровое саморазвитие: понятие, концепции. Стратегическое управление цифровым развитием. Путеводитель по образовательным ресурсам. Индустриальный Интернет вещей: IoT- и IIoT-платформы. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.9. Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 12. Введение в технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальностей. Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальностей в образовании. Нейротехнологии и искусственный интеллект. Квантовые технологии. Компоненты робототехники и сенсорики. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 13. Практическое занятие № 4 Составление хронологии: как развивалась виртуальная, дополненная и смешанная реальности. Взаимодействие с цифровым двойником технологического процесса горячей объемной штамповки в среде виртуальной реальности. |  | 2 |  |
| Тема 1.10. Основы тайм-менеджмента и управления задачами | Содержание |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  | 14. Основы тайм-менеджмента и управления задачами. Основы процессного управления. Стандарты, методологии, своды знаний по управлению проектной деятельностью. Цифровые команды: компетенции и модели формирования. Интеллект-карта. |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | 15. Практическое занятие № 5 Построение таблицы регистрации времени. Хронометраж рабочего цикла свободной ковки детали и расчет технически обоснованной нормы времени. |  | 2 |  |
|  | 16. Практическое занятие № 6 Построение таблицы регистрации времени и разработка интеллект-карты. Хронометраж производственного цикла штамповки детали и построение интеллект-карты для анализа непроизводительных затрат рабочего времени. |  | 2 |  |
| 17. Зачет с оценкой |  |  | 2 |  |
| Всего |  |  | 34 |  |
| Учебная практика Виды работ: Вводный инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности в кузнечно-прессовом цехе; изучение правил использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). Знакомство с режимом работы цеха, правилами внутреннего распорядка и порядком получения-сдачи инструмента. Разделка сортового проката на заготовки требуемых размеров с использованием механических пил. Рубка металла на пресс-ножницах в холодном состоянии. Правка искривленного пруткового и листового металла на правильной плите или прессе. Заправка, пуск и обслуживание газового или мазутного кузнечного горна. Регулировка дутья и контроль процесса горения топлива в нагревательном устройстве. Нагрев заготовок до температуры ковки с визуальным контролем по цветам каления и побежалости. Определение пережога и обезуглероживания поверхностного слоя металла. Выполнение операции осадки цилиндрических заготовок на торец для увеличения площади поперечного сечения. Протяжка (вытяжка) квадратной заготовки в круглую с поворотом на 90 градусов после каждого обжатия. Высадка отдельных участков заготовки для формирования местных утолщений (головок болтов, фланцев). Прошивка сквозных отверстий в нагретых заготовках сплошным и пустотелым прошивнем на наковальне или прессе. Гибка хомутов, скоб и колец по шаблону на роге наковальни или в специальных штампах. Скручивание (торсирование) полосового и квадратного металла вокруг продольной оси. Освоение приемов кузнечной сварки пластин внахлестку и встык с предварительным формованием фасок. Нанесение сварочного флюса (буры) и выполнение проковки сварного шва. Отрубка готовых поковок от технологического отхода (обрубка прибыльной части слитка). Вырубка поверхностных дефектов металла пневматическим зубилом в горячем состоянии. Раскатка кольцевых заготовок на оправке для увеличения диаметра кольца при сохранении толщины стенки. Протяжка трубных заготовок на оправке для уменьшения толщины стенки и увеличения длины трубы. Осадка высоких тонких заготовок в подкладных кольцах для предотвращения потери устойчивости (изгиба). Разгонка (расплющивание) стенок втулок для увеличения их наружного и внутреннего диаметров. Управление педалями и рукоятками паровоздушного молота под руководством мастера производственного обучения. Установка и крепление кузнечного инструмента (верхних и нижних бойков) на бабе молота или ползуне пресса. Работа на обрезном прессе: удаление заусенца (облоя) с предварительно отштампованных горячих поковок. Смазка гравюры штампа перед началом работы на кривошипном горячештамповочном прессе (КГШП). Укладка мерных заготовок в ручей штампа КГШП и извлечение готовых поковок из нижней половины штампа клещами. Нормализация поковок для снятия внутренних напряжений: загрузка деталей в камерную печь, выдержка и охлаждение на спокойном воздухе. Контроль качества готовой продукции: замер линейных размеров штангенциркулем и кронциркулем, выявление трещин методом керосиновой пробы, клеймение детали личным клеймом. |  |  | 324 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: Инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте; ознакомление со структурой цеха, графиком работы бригады и должностной инструкцией кузнеца 2-го разряда. Самостоятельная подготовка рабочего места: проверка исправности пусковых устройств молота/пресса, состояния инстумента (бойков, топоров), наличия тары для заготовок и поковок. Управление загрузкой заготовок в камерную или методическую нагревательную печь с помощью клещей и цехового крана; контроль времени выдержки металла. Выполнение операции протяжки слитков и блюмов прямоугольного сечения в квадратное на гидравлическом ковочном прессе под руководством наставника. Ковка осесимметричных деталей (фланцев, дисков, шайб) методом осадки и прошивки отверстий на паровоздушном молоте двойного действия. Участие в процессе горячей объемной штамповки крепежных изделий (болтов, гаек) на автоматических линиях ГКМ (горизонтально-ковочных машин). Работа вторым номером при обслуживании мощного парогидравлического пресса усилием свыше 10 МН во время ковки роторных валов электростанций. Обрезка облоя и пробивка пленок на кривошипных обрезных прессах после процесса штамповки в закрытых штампах. Правка листовых и профильных поковок на правильной машине (правИльной плите) с использованием винтовых прессов для устранения коробления. Участие в термообработке поковок в печах нормализации: загрузка садки, установка температурных параметров по технологической карте, выгрузка на площадку охлаждения. Визуальный и инструментальный контроль качества партии поковок: замер твердости по Роквеллу или Бринеллю, проверка размеров калибрами и шаблонами. Очистка поковок от окалины в дробеметной камере перед контролем или механической обработкой; работа с гидросбивом окалины высокого давления. Смена универсального подкладного инструмента (верхних и нижних бойков) на бабе пневматического молота с выверкой их параллельности. Участие в текущем техническом обслуживании оборудования: чистка направляющих ползунов пресса от нагара, доливка масла в лубрикаторы системы смазки. Оформление первичной производственной документации: заполнение сменного задания, ведение учета расхода металла и количества годных поковок согласно номенклатуре заказа. |  |  | 180 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
| Консультация к экзамену квалификационному по модулю |  |  | 10 |  |
| Экзамен квалификационный по модулю |  |  | 8 |  |
| Всего |  |  | 708 |  |

3, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Технология» оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве.

Лаборатория «Визуализации технологических процессов металлургического производства», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве.

Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

- Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных и кузнечно-прессовых работ. — М.: Академия, 2022. Релевантность: Соответствует требованиям безопасности в рамках ПМ.04; современное издание с учетом актуальных правил ОТ.

- Галдин Н.М. Гидравлические машины кузнечно-штамповочного производства. — М.: Академия, 2016–2021 гг. (переиздания). Релевантность: Базовый учебник для понимания устройства прессов, которые являются основным оборудованием современного металлургического предприятия.

- Титов Ю.А., Титов А.Ю. Свободная ковка. Основные операции и технологии. — Ульяновск: УлГТУ, 2018–2021 гг. (актуализированные тиражи). Релевантность: Детальное описание операций протяжки, осадки, прошивки и гибки, необходимых для освоения квалификации 2-го разряда.

- Усов Л.А., Синицкий Е.В. Технология конструкционных материалов (разделы «Обработка металлов давлением»). — М.: ИНФРА-М, 2021. Релевантность: Современный взгляд на теорию ОМД, необходимый для понимания процессов, происходящих в заготовке во время удара молота.

- Бойцов В.Б., Клименко С.А. Материаловедение и термическая обработка металлов. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. Релевантность: Актуальные данные о марках сталей, температурных интервалах ковки и режимах термообработки поковок.

- Семенов Е.И. (ред.) Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х томах. Том 1: Материалы и нагрев. Оборудование. Кузнечная гибка. — М.: Дрофа, 2020 (репринтное или актуализированное издание классической базы). Релевантность: Фундаментальный справочный материал по расчетам припусков и выбору инструмента.

- Петров П.А. Современные методы нагрева металла под обработку давлением. — СПб.: Лань, 2020. Релевантность: Рассматривает современные индукционные и газопламенные печи, применяемые в цехах сегодня.

- Ряховский О.А., Лебедев В.А. Справочник молодого рабочего. Кузнечно-прессовое производство. — М.: Высшая школа, 2021. Релевантность: Практико-ориентированное пособие, адаптированное специально для системы СПО.

- Колесов С.Н. Основы взаимозаменяемости и технические измерения. — М.: КНОРУС, 2022. Релевантность: Необходим для изучения темы контроля качества поковок, работы с калибрами и штангенциркулями.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов...». — Серия 03. Выпуск 38. — М.: ЗАО НТЦ ПБ, 2021. Релевантность: Обязательное нормативное издание для допуска к работе в литейно-проковочном производстве.

Нормативная документация (действующие редакции):

- ЕТКС, Выпуск 2. Часть 2. Раздел «Кузнечно-прессовые и термические работы». — М.: Проспект/КНОРУС, актуальные типографские издания 2020–2023 гг. (с учетом последних изменений квалификационных характеристик).

- ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски (актуальная редакция с изменениями). — Стандартинформ, переиздание 2020 г.

- ГОСТ 8479-70. Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (актуальная редакция). — Стандартинформ, переиздание 2021 г.

- ГОСТ 2590-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент. — Стандартинформ, 2020.

- ГОСТ 3.1126-88. ЕСТД. Правила выполнения эскиза поковки. — Стандартинформ, переиздание 2020 г.

3.2.2 Основные электронные издания

1. https://urait.ru/bcode/457411

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 КК 02 | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен |
| ОК 02 КК 05 | Использование современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 КК 03 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |
| ПК 4.1. | Выполнение технологические операции по ковке и штамповке поковок на молотах и прессах в соответствии с технической документацией | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов. Экзамен |
| ПК 4.2. | Обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований охраны труда при выполнении кузнечных работ |  |
| ПК 4.3 | Контроль качества выпускаемой продукции (поковок) в соответствии с техническими условиями и стандартами |  |