Приложение 9

к ООП по специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОП.08  Основы древесиноведения и лесного товароведения

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Пояснительная записка……………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень практических работ ………………..………………….. | 4 |
| 3 | Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ …………………………………………...…... | 5 |
|  | Практическое занятие № 1 ……………………………………….. | 5 |
|  | Практическое занятие № 2 ……………………………………….. | 6 |
|  | Практическое занятие № 3 ……………………………………….. | 7 |
|  | Практическое занятие № 4 ……………………………………….. | 8 |
|  | Практическое занятие № 5 ……………………………………….. | 9 |
|  | Практическое занятие № 6 ………………………………………. | 9 |
|  | Практическое занятие № 7 ……………………………………….. | 10 |
|  | Практическое занятие № 8 ……………………………………….. | 11 |
|  | Практическое занятие № 9 ……………………………………….. | 12 |
| 4 | Правила выполнения практических работ…………………….…. | 13 |
| 5 | Критерии оценивания практических работ……………………… | 14 |
| 6 | Литература для выполнения практических работ……………… | 14 |

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при проведении практических работ по дисциплине Основы древесиноведения и лесного товароведения для специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины Основы древесиноведения и лесного товароведения. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков:

- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;

- определять пороки древесины;

- использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов, маркировке, обмере и учёте;

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-дидактическое оснащение;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета.

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по дисциплине Основы древесиноведения и лесного товароведения, обучающийся должен:

Уметь

- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;

- определять пороки древесины;

- использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов, маркировке, обмере и учёте.

Знать

- строение древесины и коры;

- свойства и пороки древесины;

- классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной продукции.

Методические рекомендации могут быть использованы для самостоятельной работы обучающихся.

2. Перечень практических работ

| № п/п | Наименование темы | Наименование работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.1. Строение древесины и коры | Практическое занятие 1. Определение древесных пород по макроскопическим признакам. | 2 |
| 2 | Тема 1.2. Химические, физические свойства древесины. | Практическое занятие 2. Определение влажности древесины прямыми и косвенными методами. | 2 |
| 3 | Тема 1.3. Пороки и стойкость древесины | Практическое занятие 3. Решение задач по измерению пороков, повреждений и определению степени поражения ими древесины | 2 |
| 4 | Тема 2.1. Классификация, стандартизация и декларация древесных материалов и лесной продукции. Круглые лесоматериалы. | Практическое занятие 4. Определение сортности круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород. | 2 |
| 5 |  | Практическое занятие 5. Маркировка, обмер и учёт круглых лесоматериалов. | 2 |
| 6 |  | Практическое занятие 6. Определение объёма круглых лесоматериалов в складочной и плотной мерах. | 2 |
| 7 | Тема 2.2. Пиленые, строганые и лущёные лесоматериалы. | Практическое занятие 7. Определение стандартных размеров, объёма, качества пиломатериалов, приёмка пиломатериалов и заготовок, их маркировка. | 2 |
| 8 |  | Практическое занятие 8. Определение стандартных размеров и качества, обмер, учёт и маркировка лущёного и строганого шпона | 2 |
| 9 | Тема 2.3. Заготовки, пиленые детали и колотые лесоматериалы Композиционные древесные материалы | Практическое занятие 9. Определение стандартных размеров и качества, обмер, учёт и маркировка композиционных материалов. | 2 |
| ИТОГО |  |  | 18 |

3. Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Раздел 1. Основы древесиноведения

Тема 1.1. Строение древесины и коры

Практическое занятие № 1

Определение древесных пород по макроскопическим признакам

Цель занятия: познакомиться с определителем древесных пород и научиться распознавать породы древесины по ее внешнему виду.

Дидактическое оснащение: спилы деревьев, определитель основных пород.

Задание: определитель основные древесные породы.

Краткие теоретические сведения

Особенности внешнего вида древесины, используемые при идентификации пород

Внимательный осмотр поверхностей исследуемого образца на каждом разрезе позволяет обнаружить невооруженным глазом или с помощью лупы следующие особенности макроскопического строения, необходимые для установления группы и идентификации самой породы:

1) наличие ядра;

2) ширину заболони и степень резкости перехода от ядра к заболони у ядровых пород;

3) степень видимости годичных слоёв и их очертания на поперечном разрезе;

4) чёткость границы между ранней и поздней древесиной годичных слоёв;

5) наличие, размеры, окраску и количество сердцевинных лучей;

6) размеры, характер группировки и состояние (пустые или заполненные) сосудов в древесине лиственных пород;

7) наличие, размеры и количество вертикальных смоляных ходов в древесине хвойных пород;

8) сердцевинные повторения в древесине некоторых лиственных пород.

Кроме этих основных признаков, для идентификации пород используют некоторые дополнительные признаки в тех случаях, когда основные признаки выражены нечётко. К дополнительным признакам относятся следующие: цвет, блеск, текстура, запах, плотность и твёрдость.

Порядок работы

1) распределить все имеющиеся в лаборатории образцы на три группы: хвойные, кольцесосудистые и рассеянно-сосудистые лиственные породы. Распределение проводят на основании рассмотрения групповых признаков, сосредоточенных в первой части определителя;

2) познакомиться с определителем древесных пород;

3) определить породу древесины в каждой группе, используя соответствующие разделы второй части определителя, заполнить таблицу;

4) ответить на вопросы

5) вывод.

Определение породы древесины

| № | Группа | Основные | Вспомогательные | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | пород | признаки | признаки | породы |

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие особенности макроскопического строения необходимы для установления группы пород?

2. Перечислите основные признаки, необходимые для идентификации породы древесины.

3. Назовите основные признаки древесины хвойных пород.

Тема 1. 2 Химические, физические свойства древесины.

Практическое занятие № 2

Определение влажности древесины прямыми и косвенными методами

Цель занятия: изучить методы определения влажности древесины.

Дидактическое оснащение: методические материалы.

Задание: описать методы определения влажности древесины.

Краткие теоретические сведения

Различают абсолютную и относительную влажность древесины.

Абсолютная влажность древесины — это отношение массы содержащейся в древесине влаги к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах.

Относительная влажность древесины — это отношение массы содержащейся в древесине влаги к массе сырой древесины, выраженное в процентах.

Для практических целей обычно используют абсолютную влажность.

Порядок занятия:

1) описать определение влажности древесины весовым способом;

2) описать определение влажности древесины с помощью органических жидкостей

3) ответить на вопросы

4) вывод.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля

1. Какая влага называется связанной (гигроскопической)?

2. Что понимают под пределом гигроскопической влажности древесины?

Тема 1.3 Пороки и стойкость древесины

Практическое занятие № 3

Решение задач по измерению пороков,  повреждений и определению степени поражения ими древесины

Цель занятия: научиться распознавать основные разновидности пороков строения древесины, измерять их размеры.

Дидактическое оснащение: методические материалы, классификация пороков строения древесины, изображения пороков.

Задание: измерить и описать пороки древесины.

Краткие теоретические сведения

Все пороки этой группы можно разделить на семь групп:

1. Неправильное расположение волокон и годичных слоев:

2. Реактивная древесина:

3. Нерегулярные анатомические образования:

4. Сердцевина и двойная сердцевина:

5. Пасынок и глазки:

6. Раны:

7. Ненормальные отложения в древесине.

Порядок работы:

1) изучить классификацию пороков  строения древесины;

2) измерить и зарисовать пороки строения древесины;

3) заполнить таблицу;

4) ответить на вопросы;

5) написать вывод.

Характеристика пороков

| Порок |  | Эскизная зарисовка и схема измерения | Результаты измерения | Краткое описание порока |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид | разновидность |  |  |  |  |

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите пороки формы ствола.

2. Что такое сбежистость ствола?

3. Что такое закомелистость ствола?

Раздел 2. Основы лесного товароведения

Тема 2.1. Классификация, стандартизация и декларация древесных материалов и лесной продукции.

Практическое занятие № 4

Определение сортности круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород

Цель занятия: изучить методику определения сорта круглых лесоматериалов, выбрать их назначение.

Дидактическое оснащение: методические материалы, ГОСТ 9463–88, ГОСТ 9462–88.

Задание: определитель сорт круглых лесоматериалов.

Краткие теоретические сведения

Измерение диаметра, длины и объема круглых лесоматериалов.

Толщину (диаметр) круглых лесоматериалов измеряют в верхнем (вершинном) торце в сантиметрах.

Длина лесоматериалов зависит от их назначения и колеблется в широких диапазонах – от 0,5 (для заготовки лыж) до 17 м (мачты судов).

Сорт – показатель качества сырья, полуфабрикатов, удовлетворяющий определенным требованиям потребителя.

В зависимости от качества древесины и ее обработки круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород классифицируют по сортам (первый, второй, третий). Нормы требований к круглым лесоматериалам хвойных и лиственных пород различных назначений установлены соответствующими стандартами (ГОСТ 9463–88, ГОСТ 9462–88).

Порядок работы:

1. Используя соответствующие ГОСТы (ГОСТ 9463–88, ГОСТ 9462–88), определить номинальные размеры лесоматериала согласно указанному преподавателем варианту задания.

2. Определить объем лесоматериала по множительной таблице (ГОСТ 2708–75).

3. Определить сорт и назначение лесоматериала (ГОСТ 9463–88, ГОСТ 9462–88).

4) ответить на вопросы

5) написать вывод.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое сорт древесного материала?

2. Какие пороки являются сортообразующими для круглых лесоматериалов?

3. Что такое припуск?

Практическое занятие 5

Маркировка, обмер и учёт круглых лесоматериалов

Цель работы: изучить методику определения  маркировки круглых лесоматериалов, выбрать их назначение.

Дидактическое оснащение: методические материалы, ГОСТ 9463–88, ГОСТ 9462–88.

Задание: выполнить маркировки круглых лесоматериалов.

Краткие теоретические сведения

Маркировка, как правило, наносится на вершинном торце лесоматериалов условными знаками, указывающими назначение сортимента, его сорт и диаметр. Если нормативно технические документы устанавливают один сорт лесоматериалов, то маркировка должна содержать только знаки назначения и диаметра. Маркировка производится на месте раскряжевки хлыстов.

Порядок работы:

1. Показать схему маркировки круглых лесоматериалов.

2) Ответить на вопросы

3) Написать вывод.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют ограничения содержания сучков в деловой древесине?

2. Назовите основные виды назначений круглых лесоматериалов.

3. На сколько сортов делятся круглые лесоматериалы по качеству?

Практическое занятие 6

Определение объёма круглых лесоматериалов в складочной и плотной мерах

Цель работы: изучить метод определения объема круглых лесоматериалов, учитываемых в складочной мере, с последующим переводом в плотные.

Дидактическое оснащение: методические материалы, примеры задания.

Задание: определитель объем круглых лесоматериалов в складочной мере.

Краткие теоретические сведения

Деловые лесоматериалы длиной до 2 м и дровяное долготье до 3 м независимо от толщины подлежат учету в складочной мере с последующим переводом в плотную меру.

Дрова укладываются в прямоугольные поленницы на подкладки.

Порядок работы:

1. Составить схему поленницы согласно выданному заданию.

2. Рассчитать объем партии дров в складочной мере с последующим переводом в плотную, используя при этом составленную схему и соответствующие ГОСТы.

3) Ответить на вопросы

4) Написать вывод.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой складочный кубический метр?

2. Что характеризует коэффициент полнодревесности?

2. Как определить фактический коэффициент полнодревесности?

2. Учитывается ли влажность при укладке дров?

3. Что такое клетка?

4. Когда необходимо произвести перекладку дров или перерасчет

их объемов?

5. Как определяется высота поленницы?

Тема 2.2. Пиленые, строганые и лущёные лесоматериалы.

Практическое занятие 7

Определение стандартных размеров, объёма, качества пиломатериалов, приёмка пиломатериалов и заготовок, их маркировка

Цель работы: изучить методы определения объема, сорта и маркировки пилопродукции с учетом требований ГОСТ 8486–86, ГОСТ 2695–83 и ГОСТ 24454–80.

Дидактическое оснащение: методические материалы, ГОСТ 8486–86, ГОСТ 2695–83 и ГОСТ 24454–80.

Задание: определитель объем пиломатериалов, выполнить маркировку.

Краткие теоретические сведения

Определение объема пиломатериалов и заготовок. Объем пиломатериалов и заготовок вычисляется согласно их геометрическим формам. Составлены специальные таблицы ГОСТ 5306–83 для определения объемов. Объем вычисляется с точностью до 0,0001 м3.

Сортность пиломатериалов. В зависимости от качества древесины для хвойных пиломатериалов (досок и брусков) установлено пять сортов: О (отборный), I, II, III, IV, а для брусьев – I, II, III сорт.

У лиственных пиломатериалов может быть три сорта: I, II и III.

Маркировка пиломатериалов. Маркировке подлежат пиломатериалы длиной 1 м и более и заготовки любой длины. Маркировка содержит условный знак сорта пиломатериалов или группы качества заготовок и наносится на торце и на пласти отбойным клеймом или несмывающейся краской.

Порядок работы:

1. Определить номинальные размеры доски согласно выданному заданию.

2. Рассчитать объем пиломатериала.

3. Определить сорт пиломатериал, используя соответствующие ГОСТы.

4. Составить схему маркировки пиломатериала на пласти и торце.

5) Ответить на вопросы

6) Написать вывод.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое обапол?

2. Назовите элементы доски.

3. Какие пиломатериалы подлежат маркировке?

Практическое занятие 8

Определение стандартных размеров и качества, обмер, учёт и маркировка лущёного и строганого шпона

Цель: научиться определять размеры и качество, обмер, учёт и маркировку шпона.

Дидактическое оснащение: справочные материалы, линейка, карандаши.

Задание: провести учёт и маркировку шпона.

Краткие теоретические сведения

Шпон для наружных и внутренних слоев должен подбираться в  зависимости от сорта фанеры следующим образом.

Таблица. Сорт наружных слоев

| Лицевого | А | АВ | В | ВВ | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборотного | АВ | В | ВВ | С | С |

Сорт фанеры определяется качеством лущеного шпона наружных слоев и обозначается сочетанием  сортов  шпона  лицевого  и  оборотного  слоя.  Возможные  сочетания  приведены ниже.

А/А                  А/АВ             А/В              А/ВВ                       А/С

АВ/АВ          АВ/В             АВ/ВВ                      АВ/С

В/ВВ                      В/С

ВВ/ВВ                    ВС/С

С/С

При изготовлении шпона из хвойных пород добавляется буква «х»: Ах, АВх, Вх, Сх. Для изготовления фанеры применяют лущеный шпон по ГОСТ 99–89:

–  для наружных слоев (лицевого и оборотного) – шпон лиственных пород древесины;

–  для внутренних слоев – шпон лиственных и (или) хвойной породы древесины.

Порядок работы:

1. Изучите методику определения сорта шпона и клееной фанеры.

2. Решите задачи.

3. Ответьте на вопросы

4. Написать вывод

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля:

1) Что такое шпон лущеный?

2) Что такое шпон строганый?

Тема 2.3. Заготовки, пиленые детали и колотые лесоматериалы Композиционные древесные материалы

Практическое занятие 9

Определение стандартных размеров и качества, обмер, учёт и маркировка  композиционных материалов

Цель: научиться определять размеры и качество, обмер, учёт и маркировку клееной фанеры.

Дидактическое оснащение: справочные материалы, линейка, карандаши.

Задание: провести учёт и маркировку фанеры.

Краткие теоретические сведения

Согласно  ГОСТ 3916.1–89,  фанера  различается  по  назначению,  виду  клея,  размерам, породе древесины, качеству и степени обработки. По назначению можно выделить фанеру общего и специального назначений. В зависимости от вида клея и водостойкости различают следующие марки фанеры общего назначения (ГОСТ 3916.1–89):

1)  ФСФ –  фанера  повышенной  водостойкости,  склеенная  фенолформальдегидными клеями при содержании клея 25–30 % от общего объема листа;

2)  ФК –  фанера  водостойкая  на  карбамидно-фенолформальдегидных  клеях  при  содержании клея не более 70 % от общего объема листа;

3)  ФБА – фанера  неводостойкая  на  белковых  клеях  при  содержании  клея 1–2 %  от общего объема листа.

По  степени  обработки  поверхности  фанеру  подразделяют  на  шлифованную  с  одной (Ш1) или с двух (Ш2) сторон и нешлифованную (НШ).

По содержанию формальдегида фанеру подразделяют на классы эмиссии: Е1, Е2. Класс эмиссии зависит от содержания формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры.

Для наружных слоев фанеры применяется шпон пяти сортов: А, АВ, В, ВВ и С. В зависимости от качества древесины и чистоты обработки листов шпона фанера разделяется на 5 сортов:  1)А / АВ 2) АВ / В 3) В / ВВ 4) ВВ / С 5) С / С

Порядок работы:

1. Изучите методику определения сорта клееной фанеры.

2. Решите задачи.

3. Ответьте на вопросы:

4. Сделайте вывод по работе.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля:

1) Как вычисляется объем фанеры?

2) Как располагаются слои шпона при изготовлении фанеры относительно друг друга?

3)  Что означает класс эмиссии?

# 4. Правила выполнения практических работ:

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации к выполнению в данном методическом пособии. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы, повторите теоретический материал, относящийся к теме работы.

# Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат преподавателю. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю.

# 1. Обучающийся должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным заданием.

# 2. Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе.

# 3. Отчет о проделанной  работе следует выполнять в тетрадях для практических работ.

# 4. Содержание отчета указано в описании практической работы.

# 5. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД.

# 6. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.

# 7. Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем.

# 8. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, если:

# - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы;

# - студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

# - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.

5. Критерии оценивания практических работ:

1. Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Работа выполнена аккуратно – 5 (отлично).

2. Обучающийся не смог выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4 (хорошо).

3. Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 3 (удовлетворительно).

6. Литература для выполнения практических работ:

Основные источники:

1. Лесной кодекс Российской Федерации. (В последней редакции на момент использования).

2. Глебов И.Т. Лесное товароведение с основами древесиноведения. Учебное пособие. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2025. – 95 с.

3. Швамм Е.Е., Оплетаев А.С. Лесное товароведение. Круглые лесоматериалы. Учебно-методическое пособие. — Екатеринбург: УГЛТУ, 2018. – 49 с.

4.  Кислицына С.Н. Древесиноведение. Лесное товароведение. Лабораторный

практикум: учеб. пособие / С.Н. Кислицына, С.Ю. Новокрещенова, И.Ю.Шитова. – Пенза: ПГУАС, 2024. – 188 с.

Дополнительные источники:

1. Товароведение: Учебное пособие / Е.С. Григорян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. (Электронный ресурс Znanium.com)

2. Модификация древесины: Учебное пособие / Шамаев В.А. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2018. - 363 с. (Электронный ресурс Znanium.com)

3. Лесное товароведение с основами древесиноведения / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост.: Г.Н. Долгушин, С.Х. Вышегуров, Н.В. Пономаренко. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2019. - 25 с